АКТИВНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ СУСПЕНЗИОННОГО ГИДРОКРЕКИНГА НАНОЧАСТИЦ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА

Иванов А.А. 1, Петров С.А.2, Сидоров В.Е.1

Activity of MolYbdenum Disulfide nanoparticles in slurry phase hydrocracking

1 Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва

E-mail: ivanov-aa@ips.ac.ru

2 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск

Широко известно, что суспензионный гидрокрекинг является эффективным процессом переработки нефтяных остатков, природных битумов и тяжелых нефтей [1– 3]. В качестве прекурсоров ненанесенных катализаторов исследованы, в частности, водо- и маслорастворимые соли переходных металлов, таких как молибден, вольфрам, никель, кобальт [4], реже – соли железа.

Одной из важнейших проблем в случае использования водорастворимых прекурсоров катализатора является создание устойчивых эмульсий типа «вода в масле». На рис. 1 приведена зависимость устойчивости эмульсии «водный раствор парамолибдата аммония в вакуумном газойле» от концентрации ПАВ Span 80.

Рис. 1. Зависимость устойчивости эмульсии от концентрации ПАВ

Кроме того, актуально установление зависимостей фазового состава формирующегося катализатора от природы применяемых прекурсоров и состава эмульсии. В табл. 1 охарактеризован фазовый состав [5] катализатора, сформированного in situ из эмульсии раствора парамолибдата аммония и нитрата никеля в вакуумном газойле. Катализаторы исследовали методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на рентгеновском фотоэлектронном спектрометре VersaProbeII. Для возбуждения фотоэмиссии использовали монохроматическое Al Kα излучение (hν = 1486.6 эВ) мощностью 50 Вт. Образцы порошков были вдавлены в In фольгу. Диаметр области анализа составлял 200 мкм. Спектры высокого разрешения Mo3d, S2p, O1s, C1s снимали при энергии пропускания анализатора 11.75 эВ и скорости развертки 0.1 эВ/шаг. Спектры Ni2p снимали при энергии пропускания анализатора 46.95 эВ и скорости развертки 0.4 эВ/шаг.

Таблица 1. Данные РФЭС образцов катализатора для Mo4f, Ni2p и S2p уровней

| Элемент |  | Энергия связи, эВ | Массовая доля, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo4f | 3d5/2 | 229.2 | 93,6 | MoS2 |
|  | 3d 3/2 | 232.3 |  |  |
|  | 3d 5/2 | 229.9 | 6.4 | MoOxSy |
|  | 3d 3/2 | 233.1 |  |  |
|  | 3d 5/2 | 232.2 | 0 | MoO3 |
|  | 3d 3/2 | 235.3 |  |  |
| Ni2p | 2p3/2 | 854.1 | 10.9 | NiS |
|  | 2p1/2 | 870.7 |  |  |
|  | 2p3/2 | 856.9 | 41.2 | Ni-Mo-S |
|  | 2p1/2 | 874.4 |  |  |
|  | 2p3/2 | 862.3 | 47.9 | NiO |
|  | 2p1/2 | 880.3 |  |  |
| S2p | 2p3/2 | 162.0 | 92.2 | S2– |
|  | 2p1/2 | 163.1 |  |  |
|  | 2p3/2 | 163.2 | 0 | S22– |
|  | 2p1/2 | 164.2 |  |  |
|  | 2p3/2 | 168.8 | 7.8 | (SO4)2– |
|  | 2p1/2 | 169.4 |  |  |

Спектр РФЭС содержит пики, характерные для Mo, S, Ni, O. Молибден находится в двух формах: сульфидной MoS2, и оксисульфидной MoOxSy, содержание которых составляет соответственно 93.6 и 6.4%. Никель находится в сульфидном (52.1%) и кислородном окружении (47.9%). Сера (S2p) находится в двух состояниях: в сульфидном S2– и сульфатном (SO4)2–, содержание которых равно соответственно 92.2 и 7.8%.

Работа выполнена за счет средств Российского Научного Фонда (Соглашение № 15-13-00123).

Литература

1. Pettiti I., Botto I.L., Cabello C.I. et al. Applied Catalysis A: General. 2001. Vol. 220. P. 113.

2. Gonzalez-Cortes S.L., Qian Y., Almegren H.A. et al. Applied Petrochemical Research. 2015. Vol. 5. P. 181.

3. Кадиев Х. М., Хаджиев С. Н., Кадиева М. Х. Нефтехимия. 2013. Том 53. № 5. С. 337.

4. Патент 2313392 (РФ).

5. Toulhoat H., Raybaud P. Catalysis by transition metal sulfides. From molecular theory to industrial application. Paris, Editions Technip, 2013. 787 p.